Двукомпонентен студен структурен пластик за хоризонтална пътна маркировка „Himcolor ” 99:1

Предназначение: Маркиране на автомагистрали, пътища клас първи, паркинги, улиц и писти с асфалотви и бетонни настилки. Покиритието издържа на въздействието на агресивни среди:- Нефтопродукти бензин, масла и др. Притежава висока устойчивост на износване, еластичност и съпротивление на хлъзгане.

Нанасяне: Полага се ръчно и посредством специализирани пътно маркировъчни машини върху чиста и суха пътна настилка. При полагане автоматично към студеният структурен пластик се дозират 1-2% втвърдител. Сместта е с ограничена жизненост максимум 15 минути при (23 ± 2) °C.

Внимание! Преди употреба боята трябва добре да се хомогенизира!

Съхнене: При (23 ± 2) °C след смесвае на с 1-2% втвърдител максимум 30 минути. Разходна норма 3000-4000гр.кв.м. и посипка от стъклени перли от 500-600гр за кв.м. с добавка повишаваща сцеплението.

Съхранение: В оригинални добре затворени метални опаковки в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температура до 30°C предпазени от действието на пряка слънчева светлина.

Гаранционен срок: 6 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Дата на производство: Партида:

Произведен от висококачествени суровини на водещи фирми от ЕС.

Съдържа: метилметакриалт (CAS№) 80-62-6 ≤ 8%, бутилов акрилат (CAS№) 141-32-2 ≤ 8%

Предупореждение за опасност:
Н225 – Силно запалима течност и пари
Н317- Може да причини алергична кожна реакция
Н315- Предизвиква дразнене на кожата
Н412- Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Р210- Да се пази от топлина (изскри), открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
Р261- Избягвайте вдишване на прах /пушек/газ/дим/изпарения аерозоли
Р304+Р340- При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р333+Р313- При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/ помощ.
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт е 500g/l (Категория №1)

Продукта е предназначен за профисионална употреба.

Производител: -„Смарт Синерджи Консулт“ ЕООД, гр, София, ж.к. Южен парк, бл. 54, ап. Офис 2
Производствена база: „Химколор“, 4270 гр. Първомай, ул. Бузлуджа №3
GSM 0888806928, E-mail: office@himcolor.bg



GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09

